## Slide 2
Yunlu
公司概况
公司履历 / 公司规模 / 营收增长
磁性元件 中航增资控股 磁性材料 IPO上市
1996 2007 2008 2010 2015 2017 2019
云路电气公司成立
云路新能源科技
中航工业增资
云路先进材料公司成立
合肥工厂成立
珠海云路扩产
先进材料公司IPO上市

## Slide 3
Yunlu
公司概况
营收增长/ 公司规模 / 营收增长
业绩增长动能强劲
2018年营收突破RMB27亿
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 | 11.5 | 13 | 15 | 16 | 23 | 29

## Slide 4
Yunlu
公司概况
公司规模 / 公司规模 / 营收增长
云路集团拥有世界领先的非晶带材、纳米晶带材、金属磁粉芯及磁件元器件的设计制造技术。产品有磁性材料、变压器、电感器、滤波器和贴片电感等电子元器件。公司有超过230名研发人员，并聘请了国内、日本和美国的知名磁性材料和器件专家作为技术顾问。
云路公司规模 | 建设用地 （m2） | 现有员工数量 | 研发技术专家团队
青岛云路新能源有限公司 | 6590 | 890 | 73
云路珠海工厂 | 16500 | 440 | 53
云路城阳工厂 | 5000 | 450 | 45
云路先进材料技术有限公司 | 9800 | 400 | 51
拓展空间用地 | 32000 | NA | NA
共计 | 69890 | 2180 | 222
公司规模

## Slide 5
Yunlu
服务客户
消费电子/车载类 / 工控类
Consumer
消费电子类
Automotive
车载
Industrial
工控类

## Slide 6
Yunlu
汽车领域

## Slide 7
Yunlu
消费电子领域

## Slide 8
Yunlu
公司产品
一体成型贴片电感

## Slide 9
Yunlu
公司产品
磁胶NR贴片电感

## Slide 10
Yunlu
电磁仿真平台
和福州大学建立联合仿真实验室
三相维也纳
无桥PFC
混合磁芯差模电感电磁仿真
可自动化生产PFC电感电磁仿真

## Slide 11
Yunlu
机械仿真平台
多物理场联合仿真
三相维也纳
无桥PFC
建模仿真过程：三维建模、导入各模型材料参数、设置接触边界条件、网格划分、设置约束、进行模态分析、谐相应分析、仿真结果后处理
AEC-Q200的加速度仿真：在3个方向上10—2000HZ之间进行30G加速度仿真
最大应力和抗拉强度仿真：底部电极铜片上达到最大应力值为2.26MPa，焊锡的抗拉强52.2MPa

## Slide 12
Yunlu
自主研发磁性材料
世界领先的14um纳米晶磁芯
三相维也纳
无桥PFC
用于共模电感滤波的14um纳米晶带材

## Slide 13
Yunlu
自主研发磁性材料
世界领先的14um纳米晶磁芯
三相维也纳
无桥PFC
100kHz相对磁导率高达38000

## Slide 14
Yunlu
自主研发磁性材料
金属磁粉芯
2）气雾化粉：铁硅铝粉（FeSiAl）
铁硅粉（FeSi）
铁镍粉（FeNi）
1）破碎粉：非晶粉（FeSiB）
纳米晶粉（FeSiBCuNi）
由非晶、纳米晶带材通过机械破碎制得
粉末尖角少、圆形度高
年产能1000吨
非晶粉芯用于特斯拉汽车OBC PFC电感
同尺寸方案比雾化铁硅铝温度低10度
经真空、非真空冶炼，由高压氮气冲击钢液快速冷却制得
连铸工艺生产，单喷产量1吨，粉末一致性好
年产能5000吨
2020年产品规划：含氧量260ppm降到200ppm以下， 损耗降低10%

## Slide 15
Yunlu
公司产品
自动化共模电感

## Slide 16
Yunlu
公司产品
自动化共模电感

## Slide 17
Yunlu
公司产品
自动化PFC电感
行业痛点：（1）产品一致性较差，容易引起EMC不良；
（2）产品功率密度低，体积大。
方案对比 | 优点 | 缺点
环型方案 | 1.成本投入低，工艺简单，易于生产 | 1.产品一致性差，人工成本高
扁线方案 | 1.可以实现自动化生产，产品一致性好，产能有保证 2. 扁线方式，绕线对称性好，阻抗特性更优 | 1.投入成本高
磁芯采用铁硅+非晶粉芯，优势互补，通过扁线立绕实现自动化生产；

## Slide 18
Yunlu
产品展示
自动化高频变压器

## Slide 19
Yunlu
产品展示
自动化高频变压器

## Slide 20
Yunlu
产品展示
自动化高频变压器
高频变压器自动化生产现场

## Slide 21
Yunlu
产品展示
自动化差模电感
取代现有环形铁粉芯电感、工字型插件电感

## Slide 22
Yunlu
产品展示
自动化模块灌胶
汽车模块灌胶产品
灌胶机
汽车用磁性器件模块自动化灌胶

## Slide 23
Yunlu
医疗产品展示
医疗变压器

## Slide 24
Yunlu
CNAS认证实验室
AEC-Q200实验室
拥有全部汽车级被动器件AEC-Q200测试仪器
拥有汽车级CNAS实验室认证
拥有x射线、高精度显微镜、三综合试验箱等研发设备
X-Ray
High accuracy metalloscope
HASS Test

## Slide 25
Yunlu
CNAS认证实验室
AEC-Q200实验室
拥有噪音实验室、EMI传导实验室、振动台等研发设备

## Slide 26
Yunlu
综合竞争力
品质管理系统 / 品质认证通过 / 荣誉证书
标题
标题
先后通过ISO9001、ISO14001、IECQ 、QC080000等多项体系认证
拥有全面的UL、TUV、CQC等认证
拥有IATF 16949认证

## Slide 27
Yunlu
综合竞争力
品质管理系统 / 品质认证通过 / 荣誉证书 / 竞争力

## Slide 28
Yunlu
THANKS
邮箱登录网址 http://mail.yunlu.com.cn/page/login/login.jsp